# MERCOSUL/XVII SGT Nº 3/P. RES Nº

REGULAMENTO TÉCNICO MERCOSUL SOBRE ATUALIZAÇÃO DAS LISTAS POSITIVAS DE POLÍMEROS E RESINAS, E DE ADITIVOS PARA EMBALAGENS E EQUIPAMENTOS PLÁSTICOS EM CONTATO COM ALIMENTOS (RESOLUÇÕES GMC Nº 87/93 E 50/01)

TENDO EM VISTA: O tratado de assunção, o Protocolo de Ouro preto e as Resoluções GMC Nº 87/93 e Nº 50/01.

CONSIDERANDO:

Que os Estados Partes acordaram atualizar a Lista Positiva de Polímeros e Resinas e de Aditivos para materiais plásticos em contato com alimentos, com a inclusão de novas substâncias nas Resoluções GMC Nº 87/93 e Nº50/01, respectivamente.

Que o acordo facilitará a comercialização de alimentos no MERCOSUL.

O GRUPO MERCADO COMUM RESOLVE:

Art. 1 Aprovar o Regulamento Técnico MERCOSUL sobre Atualização da Lista Positiva de Polímeros e Resinas e de Aditivos para Embalagens e Equipamentos Plásticos em Contato com Alimentos, que faz parte da presente Resolução.

Art. 2 Aprovar as seguintes inclusões no Anexo I da Resolução GMC Nº 87/93:

| Polímero/resina | Limites e Restrições de Uso | Referência |
| --- | --- | --- |
| Copolímero de acrilato de etila e acrilato de 2-etilhexila | (nenhum) | 21CFR175.300 |
| Poliéster adípico obtido a partir da polimerização do ácido adípico com os seguintes álcoois: 1,2 propanodiol 1,3 propanodiol 1,4 butanodiol polipropilenoglicol (43) | LME = 30mg/kg (43) | 90/128/EEC |
| resina polivinil butiral | (nenhum) | 21CFR175.105 |

Art. 3 Aprovar as seguintes inclusões no Anexo I da Resolução GMC Nº 50/01:

| Aditivo | Limites e Restrições de Uso | Referência |
| --- | --- | --- |
| Bis(2,4-dicumilfenil)pentaeritritol difosfito (=3,9-bis[2,4-bis(1-metil-1-feniletil)fenoxi]-2,4,8,10-tetraoxa-3,9-difosfaspiro(5,5)undecano) | Para polímeros em geral, em quantidades abaixo de 0,15% em peso. Para policarbonatos em quantidades abaixo de 0,20% em peso. Para polímeros de polieterimida (FDA 177.1595), no máximo 0,3% em peso. Com teor de triisopropanolamina (= 2-propanol,1’,1’,1’’-nitrilotris) não superior a 2%, como antioxidante deste aditivo. | 21CFR178.2010 |
| Etileno Glicol Monohexil Eter | (nenhum) | Synoptic Document, European Commision (07.2003) |
| 2-(2H-Benzotriazol-2-il)-4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenol | Para uso somente em policarbonato, no máximo 0,5% m/m, à temperatura ambiente ou abaixo. | 21CFR178.2010 |
| 2,2'-etilidenobis(4,6-di-ter-butilfenol)(=1,1-bis-(2-hidroxi-3,5-di-ter-butilfenol)etano) | Para uso somente em: - olefinas, polímeros e copolímeros de acordo com a FDA, CFR 177.1520 (c), item 1.1, 1.2, 1.3, 3.1 e 3.2 (onde os polímeros estão de acordo com os itens 3.1 e 3.2 contendo principalmente unidades derivadas de propileno), com concentração máxima de 0,1% m/m. - olefinas, polímeros e copolímeros de acordo com a FDA, CFR 177.1520 (c), item 2.1, 2.2 e 2.3 (onde a densidade é superior ou igual a 0,94 g/cm3) e item 3.1 e 3.2 (onde as unidades são derivadas principalmente de etileno), com concentração máxima de 0,075% m/m. - polímeros olefínicos de acordo com a FDA, CFR 177.1520 (c), item 2.1, 2.2 ou 2.3, com concentração máxima de 0,05% m/m, à temperatura máxima de 100°C. - polímeros olefínicos de acordo com a FDA, CFR 177.1520 (c), item 3.3, 3.4, 3.5 e 4, com concentração máxima de 0,05% m/m. - poliestireno de acordo com a FDA, CFR 177.1640, com concentração máxima de 0,1% m/m, à temperatura máxima de 65°C. - poliestireno modificado com borracha estirênica de acordo com a FDA, CFR 177.1640, com concentração máxima de 0,2% m/m. - copolímeros de etileno vinil acetato de acordo com a FDA, CFR 177.1350, com concentração máxima de 0,1% m/m, à temperatura máxima de 65°C. - adesivos de acordo com a FDA, CFR 175.105. - acrilonitrila-butadieno estireno, copolímeros contendo menos que 30% em peso de acrilonitrila, com concentração máxima de 0,2% m/m, à temperatura máxima de 65°C. - policloreto de vinila rígido ou semi-rígido, com concentração máxima de 0,1% m/m, à temperatura máxima de 100°C | 21CFR128.2010 |
| 2,4-dimetil-6-(1-metilpentadecil)-fenol | Para uso somente em: - acrilonitrila-butadieno-estireno, copolímero utilizado de acordo com as partes aplicáveis das normas FDA, CFR 175, 176, 177 e 181, com concentração máxima de 0,3% m/m, à temperatura máxima de 65°C. - policloreto de vinila rígido, com concentração de 0,033% m/m, à temperatura de esterilização (superior a 100°C). | 21CFR178.2010 |
| 2-(4,6-difenil-1,3,5-triazin-2-il)-5-hexiloxi)-fenol | Para uso somente em: - policarbonatos de acordo com a FDA, CFR 177.1580, com concentração máxima de 0,5% m/m. - elastômeros de poliéster de acordo com a FDA, CFR 177.1590, com concentração máxima de 0,5% m/m. - polietileno tereftalato de acordo com a FDA, CFR 177.1630, com concentração máxima de 0,5% m/m, até a temperatura de esterilização (superior a 100°C). | 21CFR178.2010 |
| 1,6 hexanodiamina, polímero de N,N'-bis(2,2,6,6 tetrametil-4-piperidinil) com 2,4,6-tricloro-1,3,5-triazina, produtos de reação de N-butil-1-butanamina e N-butil-2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinamina | Para uso somente em: - polipropileno, polímeros e copolímeros de acordo com a FDA, CFR 177.1520 (c), item 1.1, 1.2, 3.1a, 3.2a , 3.2b, 3.4 e 3.5, com concentração máxima de 0,5% m/m para alimentos tipos I, II, III e V (até 8% de álcool), à temperatura máxima de 100°C; e com concentração máxima de 0,3% m/m para alimentos tipos III, IV, V e VI, à temperatura máxima de 100°C. - polietileno de alta densidade, polímeros e copolímeros de acordo com a FDA, CFR 177.1520 (c), item 2.1, 2.2, 2.3, 3.1a, 3.1b, 3.2a , 3.6 (densidade do polímero superior ou igual a 0,94% g/cm3) e 5, com concentração máxima de 0,5% m/m para alimentos tipos I, II, III e V (até 8% de álcool), à temperatura máxima de 100 °C; e com concentração máxima de 0,05% m/m para alimentos tipos III, IV, V e VI, à temperatura máxima de 100°C. - polietileno de baixa densidade, polímeros e copolímeros de acordo com a FDA, CFR 177.1520 (c), item 2.1, 2.2, 2.3, 3.1a, 3.1b, 3.2a, 3.4, 3.5 e 3.6 (densidade inferior a 0.94% g/cm3), com concentração máxima de 0,5% m/m para alimentos tipo I, II, III, V (até 8% de álcool) e VI, à temperatura máxima de 65°C; e com concentração máxima de 0,01% para alimentos tipo III, IV, V e VI, à temperatura máxima de 65°C. | 21CFR178.2010 |
| Bis-alquilamina, proveniente de sebo hidrogenado, oxidada | Somente para uso em: - polipropileno, polímeros e copolímeros em concordância com a FDA, CFR 177.1520 (c), itens 1.1, 1.2, 1.3, 3.1a (densidade não inferior a 0,85 g/cm3 e superior a 0,91 g/cm3), 3.2b, 3.4, 3.5, com concentração máxima de 0,1% para alimentos aquosos e ácidos e alimentos com até 8% de álcool, à temperatura de esterilização (superior a 100ºC) e com concentração máxima de 0,1% para alimentos gordurosos e alimentos contendo mais que 8% de álcool à temperatura máxima de 100ºC. - polietileno de alta densidade, polímeros e copolímeros em concordância com a FDA, CFR 177.1520c, ítens 2.1, 2.2, 2.3, 3.1a, 3.1b, 3.2a, e 3.6 (densidade superior a 0,94 g/cm3 ) e 5. Com concentração máxima de 0,1% para alimentos aquosos e ácidos e alimentos com até 8% de álcool, à temperatura de esterilização (superior a 100ºC), e com concentração máxima 0,1% para alimentos gordurosos e alimentos contendo mais de 8% de álcool à temperatura máxima de 100ºC. - polietileno de baixa densidade, polímeros ou copolímeros em concordância com a FDA, CFR 177.1520 (c), ítens 2.1, 2.2, 2.3, 3.1a, 3.1b, 3.2a, e 3.4 , 3.5 e 3.6 (densidade inferior a 0,94 g/cm3 ) na concentração máxima de 0,1% para todos os tipos de alimentos à temperatura máxima de 100ºC. | 21CFR178.2010 |
| N,N'-Hexametileno-bis(3,5-di-terc-butil-4-hidroxihidrocianamida) | (nenhum) | 21CFR178.2010 |
| Produtos de reação entre N-fenilbenzeneamina com 2,4,4-trimetilpentenos | Para adesivos sensíveis à pressão, de acordo com a FDA, CFR 175.125, no máximo 0,5% m/m. Para artigos de borracha de acordo com a FDA, CFR 177.2600. Para tampas com fechos vedantes de acordo com a FDA, CFR 177.1210. | 21CFR178.2010 |
| Produto de reação de o-xileno com 5,7-bis(1,1-dimetiletil)-3-hidroxi-2(3H)-benzofuranona | LME = 5 mg/Kg | 21CFR178.2010 |
| 2,6 di-terc-butil-4-etilfenol | LME: 0,8 mg/dm2 | Synoptic Document, European Commision (07.2003) |
| 2-etil hexanoato de estanho | Uso somente como catalisador para resinas de poliuretano | 21CFR175.105 |
| mistura de metilato 4,4`-bis(2-benzoxazolil) estilbeno, 4-((benzoxazolil-2) - 4` (5 metil-benzoxazolil-2)) estilbeno, (4-4` bis-benzoxazolil -2) estilbeno, 4,4` bis (5 metil-benzoxazolil-2) estilbeno | Para uso como branqueador ótico, somente em níveis que não excedam 0,05% em massa de policloreto de vinila rígido e semi rígido e que não excedam 0,03% em massa para todos os outros polímeros". As embalagens que levam esta substâncias não podem ser submetidas à temperaturas superiores 65,5 C. | 21CFR178.3297 |
| Neodecanoato de cobalto | (nenhum) | 21CFR175.300 |
| 6-amino-1,3-dimetiluracil | LME = 5 mg/Kg | 2001/62/EU |
| Hidroxibis[2,4,8,10-tetrakis (1,1-dimetiletil)-6-hidroxi-12H-dibenzo[d,g][1,3,2] dioxafosfocin 6-oxidato] de alumínio | Nível máximo de 0,25% para polipropileno e copolímeros de polipropileno, cumprindo com o disposto no parágrafo do FDA 177.1520(c), itens 1.1, 3.1 ou 3.2, para entrar em contato com alimentos dos tipos I, II, III e VI da temperatura de congelamento à máxima de 100°C por 30 minutos, ou alimentos apenas dos tipos III, V e VI da temperatura de congelamento à máxima de 100°C por 30 minutos. | CFR178.3295 |
| Perclorato de sódio monoidratado | LME= 0,05mg/kg | Synoptic Document, European Commision (janiro/2002) |

Art. 4 - A presente Resolução se aplicará no território dos Estados Partes, ao comercio entre eles e as importações extra-zona.

Art. 5 - Os Estados Partes colocarão em vigência as disposições legislativas, regulamentares e administrativas necessárias para dar cumprimento à presente Resolução através dos seguintes organismos:

Argentina:

Ministerio de Economia.

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.

Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria .

Instituto Nacional de Vitivinícultura

Ministerio de Salud

Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica

Brasil:

Ministério da Saúde

Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

Paraguai:

Ministerio de Industria y Comercio

Instituto Nacional de Tecnología y Normalización (INTN)

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.

Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición (INAN).

Uruguai:

Ministerio de Salud Pública (MSP).

Art. 6 - Os Estados Partes do MERCOSUL deverão incorporar à presente Resolução aos seus ordenamentos jurídicos nacionais até ___/___/___.