NOTIFICACIÓN

Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el artículo 10.6.

| 1. | Miembro que notifica: Ecuador Si procede, nombre del gobierno local de que se trate (artículos 3.2 y 7.2): |
| --- | --- |
| 2. | Organismo responsable: Servicio Ecuatoriano de Normalización INEN Calle Baquerizo Moreno E8-29 y Diego de Almagro Teléfono: (+593-2) 3825960 al 90 Página WEB: www.normalizacion.gob.ec Nombre y dirección (incluidos los números de teléfono y de fax, así como las direcciones de correo electrónico y sitios web, en su caso) del organismo o autoridad encargado de la tramitación de observaciones sobre la notificación, en caso de que se trate de un organismo o autoridad diferente: Subsecretaría de Calidad Ministerio de Producción, Comercio, Exterior, Inversiones y Pesca (MPCEIP) Dirección: Av. Amazonas entre Unión Nacional de Periodistas y Alfonso Pereira, Piso 8, Bloque amarillo Teléfono: (+593 2) 3948760 Ext. 2254 - 2272 Correo electrónico: puntocontactoOTCECU@produccion.gob.ec; puntocontactoOTCECU@gmail.com; aramon@produccion.gob.ec; cyepez@produccion.gob.ec; jsanchez@produccion.gob.ec Página WEB: www.industrias.gob.ec |
| 3. | Notificación hecha en virtud del artículo 2.9.2 [X], 2.10.1 [ ], 5.6.2 [ ], 5.7.1 [ ], o en virtud de: |
| 4. | Productos abarcados (partida del SA o de la NCCA cuando corresponda; en otro caso partida del arancel nacional. Podrá indicarse además, cuando proceda, el número de partida de la ICS): 6907.21.00. Con un coeficiente de absorción de agua inferior o igual al 0,5 % en peso: 6907.22.00. Con un coeficiente de absorción de agua superior al 0,5 % pero inferior o igual al 10 %, en peso: 6907.23.00. Con un coeficiente de absorción de agua superior al 10 % en peso; Ladrillos, placas, baldosas y demás piezas cerámicas de harinas silíceas fósiles (por ejemplo: «Kieselguhr», tripolita, diatomita) o de tierras silíceas análogas (HS 6901); Ladrillos, placas, baldosas y piezas cerámicas análogas de construcción, refractarios, excepto los de harinas silíceas fósiles o de tierras silíceas análogas (HS 6902); Placas y baldosas, de cerámica, sin barnizar ni esmaltar, para pavimentación o revestimiento; cubos, dados y artículos similares, de cerámica, para mosaicos, sin barnizar ni esmaltar, incluso con soporte |
| 5. | Título, número de páginas e idioma(s) del documento notificado: Proyecto de Tercera Revisión del Reglamento Técnico Ecuatoriano PRTE INEN 033 (3R) “Baldosas cerámicas” (14 página(s), en Español) |
| 6. | Descripción del contenido: Este reglamento técnico ecuatoriano establece los requisitos que deben cumplir las baldosas cerámicas, previamente a la comercialización de productos nacionales e importados, con el propósito de prevenir prácticas que puedan inducir a error. Este reglamento técnico se aplica a los productos: Baldosas cerámicas comprendidas dentro de los anexos A al M de la norma ISO 13006: Anexo Tipo de baldosas Anexo A Baldosas cerámicas extruidas - Grupo AIb, 0,5 % Anexo B Baldosas cerámicas extruidas – Grupo AIIa-1, 3 % &lt; Eb ≤ 6 % Anexo C Baldosas cerámicas extruidas – Grupo AIIa-2, 3% &lt; Eb ≤ 6% Anexo D Baldosas cerámicas extruidas – Grupo AIIb-1, 6 % &lt; Eb ≤ 10 % Anexo E Baldosas cerámicas extruidas – Grupo AIIb-2, 6 % &lt; Eb ≤ 10 % Anexo F Baldosas cerámicas extruidas – Grupo AIII, Eb &gt; 10 % Anexo G Baldosas cerámicas prensadas en seco – Grupo BIa, Eb ≤ 0,5 % Anexo H Baldosas cerámicas prensadas en seco – Grupo BIb, 0,5 % &lt; Eb ≤ 3 % Anexo J Baldosas cerámicas prensadas en seco – Grupo BIIa, 3 % &lt; Eb ≤ 6 % Anexo K Baldosas cerámicas prensadas en seco – Grupo BIIb, 6 % &lt; Eb ≤ 10 % Anexo L Baldosas cerámicas prensadas en seco – Grupo BIII, Eb &gt; 10 % Anexo M Baldosas cerámicas extruidas – Grupo AIa, Eb ≤ 0,5 % Este reglamento técnico no aplica a: Baldosas elaboradas por otro proceso que no sea por el proceso normal de extrusión o prensado en seco. No es aplicable para accesorios decorativos o recortes tales como bordes, esquinas, zócalos, cornisas, barrederas, cuentas de cerámica, escaleras, baldosas curvadas y otras piezas de accesorio o mosaicos (es decir, cualquier pieza que puede caber en un área de 49 cm2). |
| 7. | Objetivo y razón de ser, incluida, cuando proceda, la naturaleza de los problemas urgentes: Información al consumidor, Etiquetado; Prevención de prácticas que puedan inducir a error y protección del consumidor |
| 8. | Documentos pertinentes: REFERENCIAS NORMATIVAS: Norma ISO 2859-1:1999+Amd 1:2011, Procedimientos de muestreo para inspección por atributos. Parte 1. Programas de muestreo clasificados por el nivel aceptable de calidad (AQL) para inspección lote a lote. Norma ISO 10545-1:2014, Baldosas cerámicas — Parte 1: Muestreo y criterios de aceptación. Norma ISO 10545-2:2018, Baldosas cerámicas. Parte 2: Determinación de las dimensiones y del aspecto superficial. Norma ISO 10545-3:2018, Baldosas cerámicas — Parte 3: Determinación de la absorción de agua, de la porosidad abierta, de la densidad relativa aparente, y de la densidad aparente. Norma ISO 10545-4:2019, Baldosas cerámicas. Parte 4: Determinación de la resistencia a la flexión y de la fuerza de rotura. Norma ISO 10545-6:2010, Baldosas cerámicas. Parte 6: Determinación de la resistencia a la abrasión profunda de las baldosas no esmaltadas. Norma ISO 10545-7:1996, Baldosas cerámicas. Parte 7: Determinación de la resistencia a la abrasión superficial de las baldosas esmaltadas. Norma ISO 10545-11:1994, Baldosas cerámicas. Parte 11: Determinación de la resistencia al cuarteo de baldosas esmaltadas. Norma ISO 10545-13:2016, Baldosas cerámicas. Parte 13: Determinación de la resistencia química. Norma ISO 10545-14:2015, Baldosas cerámicas. Parte 14: Determinación de la resistencia a las manchas. Norma ISO 13006:2018, Baldosas cerámicas – Definiciones, clasificación, características y rotulado. Norma ISO/IEC 17067:2013, Evaluación de la conformidad. Fundamentos de certificación de productos y directrices aplicables a los esquemas de certificación de producto. Norma EN 14411:2016, Baldosas cerámicas – Definiciones, clasificación, características, evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones, y marcado. TRAZABILIDAD: G/TBT/N/ECU/31 G/TBT/N/ECU/31/Add.1 G/TBT/N/ECU/31/Add.2 G/TBT/N/ECU/31/Add.3 G/TBT/N/ECU/31/Add.4 G/TBT/N/ECU/31/Add.5 G/TBT/N/ECU/31/Add.6 G/TBT/N/ECU/31/Add.7 G/TBT/N/ECU/31/Add.8 G/TBT/N/ECU/31/Add.9 G/TBT/N/ECU/31/Add.10 G/TBT/N/ECU/31/Add.11 G/TBT/N/ECU/31/Rev.1 |
| 9. | Fecha propuesta de adopción: 165 días a partir de la fecha de notificación Fecha propuesta de entrada en vigor: 180 días a partir de la fecha de adopción |
| 10. | Fecha límite para la presentación de observaciones: 60 días desde la notificación |
| 11. | Textos disponibles en: Servicio nacional de información [X], o dirección, números de teléfono y de fax y direcciones de correo electrónico y sitios web, en su caso, de otra institución: Punto de Contacto y/o Centro de Información Nacional: Subsecretaría de Calidad Ministerio de Producción, Comercio, Exterior, Inversiones y Pesca (MPCEIP) Dirección: Av. Amazonas entre Unión Nacional de Periodistas y Alfonso Pereira, Piso 8, Bloque amarillo Teléfono: (+593 2) 3948760 Ext. 2254 - 2272 Correo electrónico: puntocontactoOTCECU@produccion.gob.ec; puntocontactoOTCECU@gmail.com; aramon@produccion.gob.ec; cyepez@produccion.gob.ec; jsanchez@produccion.gob.ec https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/ECU/19_2196_00_s.pdf |